Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.05 Физическое материаловедение

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-3: Способен разрабатывать и применять новые материалы, исследовать их структуру и свойства | 1. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите типы химической связи в порядке убывания характерных для каждой из них энергий связи. а) металлическая; б) ковалентная; в) ионная; г) Ван-дер Ваальсова д) водородная | 1; 2; 3; 4; 5. б; в; а; д; г. |
|  |  | 2. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Степень ионности связи, возникающей в случае взаимодействия атомов разного сорта, определяется разностью их: а) атомных масс; б) номеров; в) электроотрицательностей; г) номеров групп в таблице Менделеева; д) размеров. | в |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите типы химической связи в кристаллах и характерные для них кристаллические структуры. Тип химической связи; Кристаллическая структура. 1. металлическая; 2. ковалентная; 3. ионная; а) типа NaCl, CsCl, CaF2; б) плотноупакованные (ГПУ, ГЦК, ОЦК); в) структура алмаза. | 1; 2; 3. б; а; в. |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите соответствие. Экстенсивная термодинамическая величина, которая характеризует: Определение; Величина. 1. меру беспорядка в системе; 2. изобарный термодинамический потенциал; 3. совокупность кинетической энергии теплового движения и потенциальной энергии взаимодействия частиц вещества;; а) свободная энергия Гиббса; б) энтропия; в) внутренняя энергия г)энтальпия. | 1; 2; 3. б; а; в. |
|  |  | 5. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Фа́зовая диагра́мма это: а) графическое отображение равновесного состояния бесконечной физико-химической системы в пространстве термодинамических параметров; б) гистограмма распределения фаз по занимаемому объёму в системе в состоянии равновесия; в) очертания межфазных границ. | а |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. Диаграмма состояния двухкомпонентной системы: Определение; Область диаграммы. 1. с точкой нонвариантного равновесия с минимальной температурой ликвидуса; 2. с точкой нонвариантного равновесия с максимумом на кривой ликвидуса; 3. с образованием твердого раствора или соединения с инконгруэнтным характером плавления; а) образование химического соединения; б) непрерывный ряд твердых растворов; в) эвтектика г) перитетика. | 1; 2; 3. в; а; г. |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите фазы системы железо – углерод в порядке возрастания содержания углерода в них: а) графит; б) феррит; в) аустенит; г) цементит. | б; в; г; а. |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите структурные дефекты по возрастанию их размерности: а) границы блоков; б) включения другой фазы; в) вакансии; г) дислокации. | в; г; а; б. |
|  |  | 9. Прочитайте текст и впишите слово. Основной механизм Пластическая деформация кристаллических твердых тел главным образом происходит с посредством движения таких структурных дефектов, как __________ | дислокации |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте тип дефекта кристаллической решетки с его влиянием на свойства материала. Тип дефекта; Влияние на свойства. 1. Вакансии; а. Повышение диффузионной подвижности атомов.. 2. Дислокации; б. Обеспечение механизма пластической деформации.. в. Изменение электропроводности и оптических свойств.. | 1; 2. а; б. |
|  |  | 11. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите вещества (в виде компактных поликристаллов) в порядке возрастания пластичности: а) магний (структура ГПУ); б) медь (структура ГЦК); в) хлорид натрия; г) кремний | г; в; а; б. |
|  |  | 12. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите определение и величину: Определение; Величина. 1. напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрыву образца; 2. наименьшее напряжение, при котором образец деформируется без заметного изменения нагрузки; 3. напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,2 от начальной расчетной длины образца.; а) предел прочности; б) условный предел текучести; в) предел текучести; г)условный предел прочности. | 1; 2; 3. а; в; г. |
|  |  | 13. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Перед вами два образца из разных материалов с металлическим блеском в виде брусков. Какой из простых неразрушающих методов позволит вам определить, который из них металл, а который - полупроводник? а) измерение температуры образца б) измерение теплопроводности образца в) измерение температурной зависимости электрической проводимости образца г) измерение электрической проводимости образца | в |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте методы исследования материалов и получаемые с их помощью характеристики: Метод; Характеристика материалов. 1. рентгенофазовый анализ; 2. рентгеноструктурный анализ; 3. синхронный термоанализ (дифференциальная сканирующая калориметрия + термогравиметрия); 4. зондовая микроскопия; а) мезо- и микроструктура протравленной поверхности образца; б) температуры и энтальпии фазовых переходов, процессов распада или химических реакций в веществе; в) атомную структуру вещества; г) набор кристаллических фаз и их соотношение в материале; д) рельеф, локальные проводимость, магнитные и пьезоэлектрические свойства поверхности образца на масштабах вплоть до атомных.. | 1; 2; 3; 4. г; в; б; д. |
|  |  | 15. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте тип керамики с ее применением. Тип керамики; Применение. 1. Оксидная керамика (Al₂O₃); а. Изоляторы, подложки микросхем.. 2. Карбидная керамика (SiC); б. Режущий инструмент, абразивы.. 3. Нитридная керамика (Si₃N₄); в. Детали двигателей внутреннего сгорания, подшипники.. г.Пьезопреобразователи. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 16. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Механическая прочность не композитного материала возрастает: а) когда в кристаллической решетке материала количество дефектов минимально, в пределе – они отсутствуют; б) когда в кристаллической решетке материала наблюдается максимальная разупорядоченность, в пределе – аморфное состояние; в) в обоих вышеописанных случаях | в |
|  |  | 17. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте параметр синтеза керамического материала с его влиянием на свойства. Параметр синтеза; Влияние на свойства. 1. Температура спекания; а. Увеличение пористости и снижение прочности.. 2. Размер частиц исходного порошка; б. Увеличение плотности и прочности.. 3. Давление при прессовании; в. Уменьшение размера зерен и повышение однородности.. г.Появление электрической поляризации. | 1; 2; 3. б; в; а. |
|  |  | 18. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. В композитном материале с армирующими волокнами их следует располагать: а) максимально разнонаправленно; б) с учетом направления механической нагрузки в конечном изделии; в) максимально однонаправленно; г) максимально равномерно, а направление значения не имеет. | б |