Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.07 Защита от коррозии объектов трубопроводных систем

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-5: Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли | 1. Прочитайте текст и установите соответствие. Средний срок службы труб зависит от материала, из которого они изготовлены. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца 1. Композитные трубы; А. 30 лет. 2. Полимерные трубы; Б. 10 лет. 3. Стальные трубы; В. 50 лет. Г. 15 лет. | 1В, 2А, 3Б |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. Для защиты подземных сооружений, в том числе трубопроводов применяется электрохимическая защита, основанная на разных принципах действия. К каждому принципу действия в левом столбце, подберите вид электрохимической защиты из правого столбца А. Принцип действия основан на использовании принципа гальванических пар. Если к стальному подземному сооружению подключить электрод из более электроотрицательного металла, чем сталь, то будет образована гальваническая пара, в которой защищаемое сооружение будет катодом, а более электроотрицательный электрод - анодом; 1. Катодная защита. Б. Принцип действия: под воздействием приложенного электрического поля источника начинается движение полусвободных валентных электронов в направлении «анодное заземление - источник тока - защищаемое сооружение». Теряя электроны, атомы металла анодного заземления переходят в виде ион-атомов в раствор электролита, т. е. анодное заземление разрушается. Ион-атомы подвергаются гидратации и отводятся вглубь раствора. У защищаемого же сооружения вследствие работы источника постоянного тока наблюдается избыток свободных электронов, т. е. создаются условия для протекания реакций кислородной и водородной деполяризации, характерных для катода.; 2. Протекторная защита. В. Принцип действия защиты трубопровода заключается в отведении блуждающих токов от защищаемого сооружения. Для этого в землю устанавливают устройства, которые представляют собой металлические стержни. Они соединены с защищаемым сооружением кабелем. Блуждающие токи притягиваются к дренажным устройствам и отводятся от сооружения.; 3. Анодная защита. 4. Электродренажная защита. | А2, Б1, В4 |
|  |  | 3. Посмотрите на схему и установите соответствие. Соотнесите указанные на схеме позиции с составом оборудования станции катодной защиты. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца Обозначение на схеме; Оборудование. 1; А. Преобразователь переменного тока в постоянный. 2; Б. Контрольно-измерительный пункт. 3; В. Анодный заземлитель. 4; Г. Кабельная линия. Д. Электрод сравнения. | 1А, 2В, 3Б, 4Д |
|  |  | 4. Прочитайте текст и укажите последовательность стадий формирования очагов "канавочной" коррозии: А. формирование осадка оксидов/сульфидов железа; Б. разрушение металла в области нижней образующей трубы, образование трещин; В. эрозионный износ осадка в области нижней образующей трубы; Г. образование гальванопары. | АВГБ |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите последовательность. Процессы коррозии металлов, у которых катодная реакция осуществляется с участием растворенного в электролите кислорода, называется коррозией с кислородной деполяризацией. Установите последовательность стадий процесса образования язвы в аэрируемой среде: А. растворение кислорода воздуха в электролите; перенос растворенного молекулярного кислорода в объеме электролита к поверхности металла; Б. образование концентрационного элемента; В. образование малорастворимого гидрооксида железа, покрывающего анодные участки поверхности металла; возникновение деаэрированных участков поверхности; Г. образование язвы; Д. возникновение питтинга и его автокаталитический рост | АВБДГ |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. По конструктивному исполнению и глубине заложения анодные заземления можно разделить на следующие группы: подпочвенное, глубинное и протяженное заземление. Какое анодное заземление (АЗ) следует применять в следующих грунтах. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца Анодное заземление; Грунт. А. протяженное АЗ; 1. Грунт, с удельным электрическим сопротивлением не более 20 Ом·м. Б. подпочвенное АЗ; 2. Грунт, с удельным электрическим сопротивлением более 250 Ом·м. В. глубинное АЗ; 3. При наличии на глубине пластов с удельным сопротивлением в два и более раз меньшим, чем сопротивление поверхностных грунтов. 4. Грунт, с удельным электрическим сопротивлением более 1000 Ом·м. | А2, Б1, В3 |
|  |  | 7. На основании исходных данных сделайте расчеты и напишите правильный ответ. Определите срок службы подпочвенных анодных заземлений, соединенных параллельно, для горизонтального и вертикального расположения электродов, Т, год. Запишите ответ цифрой без указания размерности m - масса анодного заземлителя, кг; 10. к - коэффициент запаса; 0,8. n - число заземлителей, шт.; 3. q - электрохимический эквивалент материала анода, кг/Агод; 0,5. I - средний ток защиты катодной станции за период эксплуатации, А; 2. | 24 |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите соответствие. В качестве критерия защищенности изолированного трубопровода при использовании катодной защиты принят защитный потенциал. Соотнесите величины минимального и максимального защитного потенциала поляризационного и с омической составляющей в грунтах с удельным электрическим сопротивлением не менее 10 Ом.м. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца Потенциал; Значение. А. Минимальный защитный потенциал поляризационный; 1. -0,9 В. Б. Минимальный защитный потенциал с омической составляющей; 2. -1,1 В. В. Максимальный защитный потенциал поляризационный; 3. -1,5 В. Г. Максимальный защитный потенциал с омической составляющей; 4. -0,85 В. 5. -1,2 В. | А4, Б1, В2, Г3 |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите соответствие. Анодному заземлению установок катодной защиты предъявляется ряд требований, в том числе и по сроку службы. Установите срок службы анодного заземления в зависимости от конструктивного исполнения. А. подпочвенное и глубинное заземление; 1. 25 лет. Б. протяженное заземление; 2. 40 лет. 3. 15 лет. | А3, Б1 |
|  |  | 10. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ, состоящий из трех слов. Для определения опасности коррозии и эффективности действия электрохимической защиты от коррозии подземных стальных сооружений с целью определения скорости коррозии применяют ______________________________ | блок пластин индикаторов |