Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.ДВ.03.02 Коррозионное растрескивание материалов под напряжением

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-3 Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы | 1. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите механизм КРН и контролирующий фактор. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Анодное растворение; 1. Ориентация кристаллографической решётки. Б. Водородное охрупчивание; 2. Потенциал коррозии. В. Межкристаллитное растрескивание; 3. Сегрегация примесей по границам зёрен. Г. Транскристаллитное растрескивание; 4. Концентрация диффузионного водорода. 5. Удельное сопротивление среды. | А2, Б4, В3, Г1 |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите метод испытаний на КРН и характерную измеряемую величину. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. U-bend; 1. Регистрация уменьшения прочности при фиксированной скорости растяжения. Б. WOL-образец; 2. Измерение времени до разрушения при фиксированной нагрузке. В. Испытание при постоянной нагрузке; 3. Оценка «сломался / не сломался» под изгибом. Г. Метод медленной скорости деформации (SSRT); 4. Определение критического KISCC​ по раскрытию клина. 5. Измерение коррозионного потенциала во времени. | А3, Б4, В2, Г1 |
|  |  | 3. Прочитайте условие и решите задачу. Оцените срок службы детали до разрушения в часах. Темп роста трещины при КРН в 17-4 PH в растворе H₂S: Скорость роста трещины da/dt = 3×10−7 м/ч; начальная глубина a0 = 0,3 мм, критическая глубина ac ​= 2,5 мм. | 7300 |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите тип КРН и характерную среду или условие, при которых он возникает. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Хлоридное растрескивание; 1. Углеродистые стали при pH > 10. Б. Щелочное КРН; 2. Латунь при наличии NH₃. В. Водородное охрупчивание; 3. Аустенитная стали в NaCl. Г. Аммиачное КРН; 4. Углеродистая сталь в H₂S. 5. Нержавеющие стали в серной кислоте. | А3, Б1, В4, Г2 |
|  |  | 5. Прочитайте текст и укажите последовательность. Установите последовательность стадий формирования водородного охрупчивания: А. Диффузия атомарного водорода к зонам напряжений Б. Насыщение вершины трещины водородом В. Потеря пластичности металла Г. Формирование хрупкого разрушения | АБВГ |
|  |  | 6. Прочитайте текст и укажите последовательность. Укажите последовательность действий при оценке риска КРН в трубопроводе: А. Определение глубины существующих дефектов Б. Сравнение с критическим значением В. Выбор метода НК Г. Интерпретация данных Д. Построение графика роста трещины | ВАГДБ |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите тип графика в FEM-пакете и интерпретацию. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Распределение σₓ вдоль линии; 1. Выявление зон превышения предела текучести. Б. Карта эквивалентных напряжений; 2. Оценка главного направления раскрытия. В. График COD (раскрытия трещины); 3. Проверка выхода σₓ за KISCC ​. Г. Анимация распространения трещины; 4. Контроль расхождения краёв. 5. Расчёт угла усталостной кривизны. | А3, Б1, В4, Г2 |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите метод и тип обработки данных в расчётах КРН. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Метод конечных элементов (FEM); 1. Построение карты напряжений. Б. Метод граничных элементов (BEM); 2. Определение формы дефекта по фото. В. Метод цифровых изображений; 3. Расчёт градиента напряжений по границе. Г. Метод повреждаемости; 4. Модель накопления микроповреждений. 5. Баланс масс. | А1, Б3, В2, Г4 |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите источник данных и его роль в модели КРН. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. ГОСТ Р 52857.6-2007; 1. Вводные параметры трещины. Б. Отчёт FEM-анализа; 2. Пороговые значения KISCC. В. Измерения COD в опытах; 3. Критерии разрушения. Г. Справочник материалов; 4. Интерполяция графиков напряжения. 5. Химический состав. | А3, Б4, В1, Г2 |
|  |  | 10. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. При анализе набора расчётных значений напряжений, для оценки их разброса используется показатель – ___________. 1) модуль Юнга 2) стандартное отклонение 3) коэффициент Пуассона 4) предел текучести | стандартное отклонение |