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	№п/п
	[bookmark: _GoBack]Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-3 Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы
	1. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите механизм КРН и контролирующий фактор. 
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А.   Анодное растворение
	1.  Ориентация кристаллографической решётки

	Б.  Водородное охрупчивание
	2.   Потенциал коррозии

	В.  Межкристаллитное растрескивание
	3.  Сегрегация примесей по границам зёрен

	Г. Транскристаллитное растрескивание
	4.   Концентрация диффузионного водорода

	
	5. Удельное сопротивление среды


 
	А2, Б4, В3, Г1

	
	
	2. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите метод испытаний на КРН и характерную измеряемую величину.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А. U-bend
	1. Регистрация уменьшения прочности при фиксированной скорости растяжения

	Б. WOL-образец
	2. Измерение времени до разрушения при фиксированной нагрузке

	В. Испытание при постоянной нагрузке
	3. Оценка «сломался / не сломался» под изгибом

	Г. Метод медленной скорости деформации (SSRT)
	4. Определение критического KISCC​ по раскрытию клина

	
	5. Измерение коррозионного потенциала во времени


 
	А3, Б4, В2, Г1

	
	
	3. Прочитайте условие и решите задачу.
Оцените срок службы детали до разрушения в часах.
Темп роста трещины при КРН в 17-4 PH в растворе H₂S: Скорость роста трещины da/dt = 3×10−7 м/ч; начальная глубина a0 = 0,3 мм, критическая глубина ac ​= 2,5 мм.

	7300

	
	
	4. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите тип КРН и характерную среду или условие, при которых он возникает.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А. Хлоридное растрескивание
	1. Углеродистые стали при pH > 10

	Б. Щелочное КРН
	2. Латунь при наличии NH₃

	В. Водородное охрупчивание
	3. Аустенитная стали в NaCl

	Г. Аммиачное КРН
	4. Углеродистая сталь в H₂S

	
	5. Нержавеющие стали в серной кислоте



	А3, Б1, В4, Г2

	
	
	5. Прочитайте текст и укажите последовательность.
Установите последовательность стадий формирования водородного охрупчивания:
А. Диффузия атомарного водорода к зонам напряжений
Б. Насыщение вершины трещины водородом
В. Потеря пластичности металла
Г. Формирование хрупкого разрушения

	АБВГ

	
	
	6. Прочитайте текст и укажите последовательность.
Укажите последовательность действий при оценке риска КРН в трубопроводе:
А. Определение глубины существующих дефектов
Б. Сравнение с критическим значением
В. Выбор метода НК
Г. Интерпретация данных
Д. Построение графика роста трещины

	ВАГДБ


	
	
	7. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите тип графика в FEM-пакете и интерпретацию.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А. Распределение σₓ вдоль линии
	1. Выявление зон превышения предела текучести

	Б. Карта эквивалентных напряжений
	2. Оценка главного направления раскрытия

	В. График COD (раскрытия трещины)
	3. Проверка выхода σₓ за KISCC ​

	Г. Анимация распространения трещины
	4. Контроль расхождения краёв

	
	5. Расчёт угла усталостной кривизны


  
	А3, Б1, В4, Г2

	
	
	8. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите метод и тип обработки данных в расчётах КРН.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А. Метод конечных элементов (FEM)
	1. Построение карты напряжений

	Б. Метод граничных элементов (BEM)
	2. Определение формы дефекта по фото

	В. Метод цифровых изображений
	3. Расчёт градиента напряжений по границе

	Г. Метод повреждаемости
	4. Модель накопления микроповреждений

	
	5. Баланс масс


 
	А1, Б3, В2, Г4

	
	
	9. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите источник данных и его роль в модели КРН.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А. ГОСТ Р 52857.6-2007
	1. Вводные параметры трещины

	Б. Отчёт FEM-анализа
	2. Пороговые значения KISCC

	В. Измерения COD в опытах
	3. Критерии разрушения

	Г. Справочник материалов
	4. Интерполяция графиков напряжения

	
	5. Химический состав


 
	А3, Б4, В1, Г2

	
	
	10. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
При анализе набора расчётных значений напряжений, для оценки их разброса используется показатель – ___________.
1) модуль Юнга
2) стандартное отклонение
3) коэффициент Пуассона
4) предел текучести

	стандартное отклонение



