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	№п/п
	[bookmark: _GoBack]Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-3 Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы
	1. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите тип отказа и его характеристику: 
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А.   Хрупкое разрушение
	1.  Низкие температуры

	Б.  Усталостное
	2.   Длительное нагружение

	В.  Ползучесть
	3.  Циклические напряжения

	Г. Межкристаллитное
	4.   Действие среды по границам зёрен

	
	5. Ударная нагрузка


 
	А1, Б3, В2, Г4

	
	
	2.Прочитайте текст и укажите последовательность.
Установите этапы идентификации отказа по характеру повреждений:
А. Выявление зоны концентрации напряжений 
Б. Вывод о механизме разрушения
В. Сравнение с типовыми случаями отказов 
Г. Описание формы разрушения 

	АГВБ

	
	
	3. Прочитайте текст и укажите последовательность.
Установите последовательность расчёта долговечности трубопровода:
А. Сравнение с критическим значением  
Б. Расчёт коэффициента напряжений 
В. Оценка ресурса по циклам 
Г. Определение геометрии дефекта 

	ГБВА

	
	
	4. Прочитайте условие и решите задачу.
Определите относительное удлинение при растяжении трубы (в процентах), если начальная длина - 100 мм, конечная - 114 мм.

	14 

	
	
	5. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите критерий предельного состояния и метод расчёта.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А. KIC
	1. Расчёт по прочности

	Б. COD
	2. Предел хрупкого разрушения

	В. ΔK
	3. Циклическое растрескивание

	Г. σθ​
	4. Ширина раскрытия трещины

	
	5. Сопротивление изгибу


 
	А2, Б4, В3, Г1

	
	
	6. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите тип предельного состояния и характерный критерий, применяемый при расчёте.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А. Хрупкое разрушение
	1.  Nразр​ — число циклов до разрушения

	Б. Усталостный отказ
	2.   Критическая нагрузка при изгибе

	В. Потеря герметичности
	3.  ψ — степень пластической деформации

	Г. Потеря устойчивости
	4.   KI​≥KIC​

	
	5. Δp > p


 
	А4, Б1, В5, Г2

	
	
	7. Прочитайте текст и укажите последовательность.
Установите порядок построения аналитической модели отказа:
А. Выбор метода расчёта
Б. Формализация граничных условий
В. Математическое описание модели
Г. Верификация

	АБВГ

	
	
	8. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите механизм разрушения и влияющий фактор.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А. Межкристаллитный
	1. Повышенная температура

	Б. Усталостный
	2. Среда (коррозия)

	В. Ползучесть
	3. Циклическая нагрузка

	Г. Хрупкий
	4. Низкая температура

	
	5. Скорость вращения


 
	А2, Б3, В1, Г4

	
	
	9. Прочитайте текст и укажите последовательность.
Установите этапы анализа разрушенного фрагмента трубы:
А. Съём макроструктур 
Б. Химический анализ 
В. Микроскопия 
Г. Сопоставление с режимами нагрузки

	АВБГ

	
	
	10. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите признак разрушения и вывод о его причине.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А. Плоский фронт трещины
	1. Хрупкий излом

	Б. Дендритные линии
	2. Усталость

	В. Зернистая поверхность
	3. Перегрев

	Г. Термические трещины
	4. Ползучесть

	
	5. Ошибка зачистки


 
	А1, Б2, В4, Г3



