Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.ДВ.03.01 Механика растрескивания и разрушения трубопроводных систем

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-3 Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы | 1. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите тип отказа и его характеристику: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Хрупкое разрушение; 1. Низкие температуры. Б. Усталостное; 2. Длительное нагружение. В. Ползучесть; 3. Циклические напряжения. Г. Межкристаллитное; 4. Действие среды по границам зёрен. 5. Ударная нагрузка. | А1, Б3, В2, Г4 |
|  |  | 2.Прочитайте текст и укажите последовательность. Установите этапы идентификации отказа по характеру повреждений: А. Выявление зоны концентрации напряжений Б. Вывод о механизме разрушения В. Сравнение с типовыми случаями отказов Г. Описание формы разрушения | АГВБ |
|  |  | 3. Прочитайте текст и укажите последовательность. Установите последовательность расчёта долговечности трубопровода: А. Сравнение с критическим значением Б. Расчёт коэффициента напряжений В. Оценка ресурса по циклам Г. Определение геометрии дефекта | ГБВА |
|  |  | 4. Прочитайте условие и решите задачу. Определите относительное удлинение при растяжении трубы (в процентах), если начальная длина - 100 мм, конечная - 114 мм. | 14 |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите критерий предельного состояния и метод расчёта. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. KIC; 1. Расчёт по прочности. Б. COD; 2. Предел хрупкого разрушения. В. ΔK; 3. Циклическое растрескивание. Г. σθ​; 4. Ширина раскрытия трещины. 5. Сопротивление изгибу. | А2, Б4, В3, Г1 |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите тип предельного состояния и характерный критерий, применяемый при расчёте. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Хрупкое разрушение; 1. Nразр​ — число циклов до разрушения. Б. Усталостный отказ; 2. Критическая нагрузка при изгибе. В. Потеря герметичности; 3. ψ — степень пластической деформации. Г. Потеря устойчивости; 4. KI​≥KIC​. 5. Δp > p. | А4, Б1, В5, Г2 |
|  |  | 7. Прочитайте текст и укажите последовательность. Установите порядок построения аналитической модели отказа: А. Выбор метода расчёта Б. Формализация граничных условий В. Математическое описание модели Г. Верификация | АБВГ |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите механизм разрушения и влияющий фактор. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Межкристаллитный; 1. Повышенная температура. Б. Усталостный; 2. Среда (коррозия). В. Ползучесть; 3. Циклическая нагрузка. Г. Хрупкий; 4. Низкая температура. 5. Скорость вращения. | А2, Б3, В1, Г4 |
|  |  | 9. Прочитайте текст и укажите последовательность. Установите этапы анализа разрушенного фрагмента трубы: А. Съём макроструктур Б. Химический анализ В. Микроскопия Г. Сопоставление с режимами нагрузки | АВБГ |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите признак разрушения и вывод о его причине. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Плоский фронт трещины; 1. Хрупкий излом. Б. Дендритные линии; 2. Усталость. В. Зернистая поверхность; 3. Перегрев. Г. Термические трещины; 4. Ползучесть. 5. Ошибка зачистки. | А1, Б2, В4, Г3 |