Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.16 Физика квазикристаллов и гетероструктур

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-3: Способен разрабатывать и применять новые материалы, исследовать их структуру и свойства | 1. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы роста гетероструктуры методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) в правильной последовательности: а) Охлаждение подложки и завершение роста. б) Подготовка подложки (очистка, дегазация). в) Открытие заслонок источников, начало роста слоя. г) Контроль толщины слоя и состава in-situ. | б; в; г; а. |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите в порядке возрастания характерные масштабы упорядочения для следующих материалов: а) Кристалл б) Аморфное вещество в) Квазикристалл г) Жидкий кристалл | б; г; в; а. |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите в хронологическом порядке этапы открытия и изучения квазикристаллов: а) Экспериментальное обнаружение дифракционной картины с икосаэдрической симметрией. б) Теоретическое предсказание возможности существования материалов с запрещёнными осями симметрии. в) Публикация результатов, подтверждающих стабильность квазикристаллической фазы. г) Введение термина «квазикристалл». | б; а; г; в. |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите в порядке возрастания энергии следующие типы возбуждений в твёрдом теле: а) Фонон б) Электрон в) Магнон г) Экситон | в; а; г; б. |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы анализа дифракционной картины квазикристалла для определения его структуры: а) Индексирование дифракционных рефлексов. б) Получение дифракционной картины. в) Моделирование структуры на основе полученных индексов. г) Сравнение модели с экспериментальными данными. | б; а; в; г. |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте метод выращивания тонких пленок с его краткой характеристикой: Метод; Характеристика. 1. Метод МЛЭ; а) Рост тонких пленок в сверхвысоком вакууме. 2. Метод распыления (Sputtering); б) Метод, использующий ионы для удаления материала с мишени. 3. Метод ХОГ (CVD); в) Метод, использующий химические реакции в газовой фазе для осаждения плёнки. г) Метод, использующий лазер для испарения материала и осаждения плёнки. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте типы материалов с особенностями их структурного упорядочения: Тип материала; Структурное упорядочение. 1. Кристалл; а) Дальний трансляционный порядок. 2. Квазикристалл; б) Дальний ориентационный порядок, отсутствие трансляционного порядка. 3. Аморфное вещество; в) Отсутствие дальнего порядка. г) Ориентационный порядок без трансляционного порядка. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте типы эпитаксиального роста с их характеристиками: Тип роста; Характеристика. 1. Гомоэпитаксия; а) Рост плёнки того же материала, что и подложка. 2. Гетероэпитаксия; б) Рост плёнки другого материала, чем подложка. 3. Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ); в) Рост, осуществляемый в условиях сверхвысокого вакуума. г) Рост, осуществляемый из жидкой фазы. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте типы проводимости в полупроводниках с носителями заряда: Тип проводимости; Носители заряда. 1. n-тип; а) Основные носители заряда - электроны. 2. p-тип; б) Основные носители заряда - дырки. 3. Собственная проводимость; в) Проводимость, обусловленная как электронами, так и дырками при термическом возбуждении. г) Проводимость, обусловленная добавлением примесей. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте типы функциональных материалов с их характеристиками: Материал; Характеристика. 1. Сегнетоэлектрик; A. Материал со спонтанной электрической поляризацией. 2. Пьезоэлектрик; B. Материал, генерирующий электрический заряд под действием механического напряжения. 3. Магнетострикционный материал; C. Материал, изменяющий размеры под действием магнитного поля. D. Материал, преобразующий тепловую энергию в электрическую и наоборот. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 11. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите типы гетероструктур в порядке усложнения их структуры: а) Квантовая яма б) Сверхрешётка в) Гетеропереход г) Квантовая точка | в; а; г; б. |
|  |  | 12. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите материалы в порядке уменьшения степени их кристаллического порядка: а) Монокристалл б) Поликристалл в) Аморфный материал г) Квазикристалл | а; б; г; в. |
|  |  | 13. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите методы исследования структуры материалов в порядке возрастания их пространственного разрешения: а) Рентгеновская дифракция б) Оптическая микроскопия в) Атомно-силовая микроскопия г) Электронная микроскопия | б; а; г; в. |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы определения ориентационной зависимости свойств текстурированного материала в следующем порядке: а) Измерение физических свойств в различных направлениях б) Определение функции распределения ориентаций (ФРО) в) Анализ взаимосвязи между ФРО и измеренными свойствами г) Получение экспериментальных данных о текстуре материала. | г; б; а; в. |
|  |  | 15. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите физические явления в порядке увеличения их характерных временных масштабов: а) Межзонные электронные переходы б) Колебания решетки (фононы) в) Спин-решеточная релаксация г) Диффузия атомов | а; б; в; г. |
|  |  | 16. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте электронные явления в твёрдом теле с их описанием: Явление; Описание. 1. Экситон; а) Связанная электрон-дырочная пара. 2. Плазмон; б) Квант коллективных колебаний электронной плотности. 3. Поляритон; в) Квазичастица, представляющая собой смесь фотона и элементарного возбуждения среды. г) Квант колебаний атомов в кристаллической решетке. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 17. Прочитайте текст и впишите слово. Квазичастица, существующая в квазикристаллах благодаря их специфической, квазипериодической структуре решетки называют _______. | фазоном |
|  |  | 18. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте дефекты кристаллической решетки с их описанием: Дефект; Описание. 1. Вакансия; а) Отсутствующий атом в узле решетки. 2. Межузельный атом; б) Атом, находящийся в пространстве между узлами решетки. 3. Дислокация; в) Линейный дефект, нарушение порядка атомных плоскостей. г) Двумерный дефект, разделяющий кристаллиты в поликристалле. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 19. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте свойства гетероструктур с их описанием: Свойство; Описание. 1. Квантовая яма; а) Область с ограниченным пространством для движения электронов. 2. Квантовая точка; б) Область с нульмерным ограничением движения электронов. 3. Сверхрешетка; в) Периодическая структура из нескольких слоев различных материалов. г) Граница между двумя различными материалами. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 20. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте методы исследования материалов с их основными принципами: Метод; Принцип действия. 1. Рентгеновская дифракция; а) Использование дифракции рентгеновских лучей для определения структуры. 2. Электронная микроскопия; б) Использование пучка электронов для получения изображения. 3. Атомно-силовая микроскопия; в) Сканирование поверхности с помощью острого зонда для получения изображения. г) Использование света для получения увеличенного изображения. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 21. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. К основным дифракционным методам анализа текстур следует отнести: а) электронографический; б) рентгенографический; в) нейтронографический; г) механический. | а, б, в |
|  |  | 22. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. В законе Брэгга-Вульфа целому числу длин волн равно… 1) dhkl 2) 2dhkl 3) 2dhklsinθ 4) 2sinθ | 3 |
|  |  | 23. Прочитайте текст и впишите слово. Структуры квазикристаллов имеют промежуточное положение между _______ и аморфными телами. | кристаллами |