Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.13 Диагностика трубопроводных систем

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-10: Способен оценивать техническое состояние объектов и сооружений нефтегазового комплекса по данным неразрушающего контроля | 1. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие методов неразрушающего контроля и их описаний: Метод неразрушающего контроля; Описание. A. Ультразвуковой контроль; 1. Использует звуковые волны для обнаружения дефектов.. Б. Радиографический контроль; 2. Основан на визуальной оценке состояния поверхности.. В. Магнитный порошок; 3. Применяется для выявления трещин на магнетизируемых материалах.. 4. Использует рентгеновские лучи для проверки внутренних дефектов.. | A1, Б4, В3 |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите вид контроля к группе в соответствии с ГОСТ 16504 Вид контроля; Группа. А магнитопорошковый контроль; 1 разрушающие. Б твердометрия; 2 неразрушающие. В металлографический анализ. Г контроль проникающими веществами. Д ультразвуковая толщинометрия. Е химичекский анализ. | А2, Б1, В1, Г2, Д2, Е1 |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие. Соответствие типов дефектов и их характеристик: Тип дефекта; Характеристика. A. Трещина; 1. Непродолжительное разрушение материала.. Б. Деформация; 2. Неправильная форма детали из-за механических воздействий.. В. Коррозия; 3. Образуются пустоты из-за процессов, происходящих при литье.. 4. Химическое разрушение металла.. | A1, Б2, В4 |
|  |  | 4. Прочитайте текст и укажите последовательность Установите последовательность этапов ультразвукового контроля: 1. Подготовка поверхности 2. Применение ультразвукового преобразователя 3. Анализ полученных данных 4. Калибровка оборудования | 4123 |
|  |  | 5. Прочитайте текст и укажите последовательность Установите последовательность основных шагов визуального контроля: 1. Проведение обследования 2. Запись результатов 3. Подготовка к контролю 4. Оценка состояния | 3124 |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие амплитуды эхо-сигнала при проведении ультразвуковой дефектоскопии с характеристикой дефекта: Тип дефекта; Характеристика дефекта. A. амплитуда ниже 0,4H; 1. дефект допустимый по амплитуде. Б. амплитуда равна (0,4…0,8)H; 2. дефекта нет. В. амплитуда выше 0,8Н; 3. дефект недопустимый по амплитуде. 4. результат ложно-полодительный. | А2, Б1, В3 |
|  |  | 7. Прочитайте текст и укажите последовательность Установите последовательность в радиографическом контроле: 1. Размещение объекта и источника радиации 2. Сканирование изображения 3. Обработка и анализ данных 4. Показ результатов | 1423 |
|  |  | 8. Прочитайте текст и укажите последовательность Установите правильную последовательность контроля вакуумметрическим пузырьковым методом: 1. Выявить дефект 2. Отбить шлак 3. Смочить участок сварного соединения пенно-пленочным индикатором 4. Промыть растворителем место контроля 5. Установить вакуум-камеру | 24351 |
|  |  | 9. Прочитайте текст и укажите последовательность Укажите правильные этапы подготовки к магнито-порошковому контролю в соответствии с РД 25.160.10-КТН-016–15: 1. Очищение поверхности 2. Нанесение магнитного порошка 3. Настройка магнитного поля 4. Наблюдение за проявлением дефектов | 1324 |
|  |  | 10. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Как в соответствии с РД 03-606-03называется приведенный на рисунке вид сварного соединения? 1 нахлесточное 2 стыковое 3 тавровое 4 торцевое 5 угловое | стыковое |
|  |  | 11. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Как в соответствии с РД 03-606-03называется приведенный на рисунке вид сварного соединения? 1 нахлесточное 2 стыковое 3 тавровое 4 торцевое 5 угловое | нахлесточное |
|  |  | 12. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Как в соответствии с РД 03-606-03называется приведенный на рисунке вид сварного соединения? 1 нахлесточное 2 стыковое 3 тавровое 4 торцевое 5 угловое | угловое |
|  |  | 13. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Как в соответствии с РД 03-606-03называется приведенный на рисунке вид сварного соединения? 1 нахлесточное 2 стыковое 3 тавровое 4 торцевое 5 угловое | тавровое |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите соответствие. В соответствии с РД 03-606-03 установите соответствие шкал УШС с из назначением: Шкала; Назначение. А; 1 измерение размера конструктивного зазора. Б; 2 измерение величины смещения кромок. В; 3 измерение величины угла скоса кромки. Г; 4 измерение величины притупления кромки. 5 измерение ориентировочной толщины изделия. | А3, Б5, В2, Г1 |
|  |  | 15. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите процесс с видами измерений. Процесс; Вид измерения. А измерение напряжения; 1 прямое. Б измерение между центрами отверстий штангенциркулем; 2 косвенное. В определение объёма. Г определение плотности. | А1, Б2, В1, Г2 |
|  |  | 16. Соотнесите позицию на рисунке с наименованием Позиция; Наименование. 1; А губки для измерения наружных размеров. 2; Б губки для измерения внутренних размеров. 3; В глубиномер. Г рамка. | 1Б, 2А, 3В |
|  |  | 17. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ. При применении ультразвукового контроля необходимо измерить расстояние до дефекта [м]. Скорость звука в материале 5000 м/с, время между прямым и эхо-сигналом 0,002 с. | 10 |
|  |  | 18. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ. Если при проведение радиографического контроля были обнаружены 10 дефектов на 100 м трубы, какова доля дефектов (в процентах) на 1 м трубы? | 10 |
|  |  | 19. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ. Если для магнитного контроля требуется количество магнитных частиц равное 250 г, а рекомендуемая концентрация 50 г/л, то сколько литров раствора нужно приготовить? | 5 |
|  |  | 20. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ. При контроле с применением радиационного метода выявлено, что радиационный фон составляет 15 мкР/ч. Сколько времени [ч] можно находиться в зоне с таким фоном, если допустимая доза 100 мкР? | 6,67 |