Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

ФТД.03 Физика низкоразмерных полупроводниковых структур

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-3: Способен разрабатывать и применять новые материалы, исследовать их структуру и свойства | 1. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите тип структуры с её размерностью. Структура; Размерность. 1. Квантовая яма 2. Квантовая проволока 3. Квантовая точка; а) 0D б) 1D в) 2D г) 3D. | 1; 2; 3. в; б; а. |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите метод изготовления с типом структуры. Метод; Тип структуры. 1. Молекулярно-лучевая эпитаксия 2. Литография и травление 3. Коллоидный синтез; а) Квантовые точки б) Квантовые ямы в) Квантовые проволоки г) Монокристаллы. | 1; 2; 3. б; в; а. |
|  |  | 3. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Что происходит с шириной запрещённой зоны в квантовой точке при уменьшении её размера? а) Увеличивается б) Уменьшается в) Остаётся неизменной г) Осциллирует | а |
|  |  | 4. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Какие квантовые эффекты могут происходить при прохождении частицей с энергией Е потенциальных барьеров высотой U0? а) туннелирование при Е<U0 б) отражение при Е>U0 в) квантование энергии частицы Е г) сложение энергий Е+ U0 д) осцилляции коэффициента прохождения при Е>U0 | а, б, д |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите тип гетероструктуры с её описанием. Тип; Описание. 1. Изотипная или легированная 2. Композиционная; а) Одинаковый тип проводимости, разные запрещённые зоны. Потенциальный профиль создаётся за счёт периодического изменения ширины запрещенной зоны б) Разные типы проводимости (p-n переход), потенциал обусловлен электростатическим потенциалом ионизированных примесей в) Разный тип проводимости, разные запрещённые зоны. | 1; 2. б; а. |
|  |  | 6. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Какие преимущества имеют легированные сверхрешетки по сравнению с композиционными? а) Можно использовать любые полупроводники, допускающие легирование как донорной, так и акцепторной примесью. б) Концентрация примесей не превышает 1019см-3, что вносит несущественные искажения решетки исходного полупроводника. в) Не содержат гетерограниц, которые могут привести к разупорядочению состава или к появлению напряжений несоответствия. г) Разрывы в зоне проводимости и в валентной зоне имеют один и тот же знак. д) Эффективная ширина запрещенной зоны может изменяться от 0 до ширины запрещенной зоны исходного нелегированного полупроводника. | а, б, в, д |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите поверхность, контакт или структуру и проявляющийся эффект. Материал; Эффект. 1. Контакт металл/полупроводник 2. Поверхность кристалла 3. Контакт полупроводников n- и p-типов; а) поверхностные состояния б) барьер Шоттки в) область пространственного заряда г) потенциальный барьер. | 1; 2; 3. б; а; г. |
|  |  | 8. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Укажите основные процессы переноса заряда в структуре металл/полупроводник при приложении электрического смещения. а) Инжекция дырок из металла в полупроводник б) Спин-зависимое рассеяние носителей заряда в) Рекомбинация в области пространственного заряда, области обеднения г) Туннелирование электронов через барьер д) Термоэлектронная эмиссия | а, в, г, д |
|  |  | 9. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Что такое «квантовый размерный эффект»? а) Зависимость свойств материала от его размеров б) Увеличение проводимости при нагреве в) Магнитное упорядочение в наноструктурах г) Зависимость свойств материала от его состава | а |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите материал с его применением. Материал; Применение. 1. GaAs/AlGaAs 2. Металл- органические перовскиты 3. Графен и другие двумерные материалы; а) Гетероструктуры для высокочастотных транзисторов б) силовые диоды в) эффективные фотоэлементы г) элементы наноэлектроники. | 1; 2; 3. а; в; г. |
|  |  | 11. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите прибор с принципом его работы. Электронный прибор; Принцип работы. 1. Одноэлектронный транзистор 2. Резонансный туннельный диод 3. Лазер на квантовых точках; а) Использование дискретных энергетических уровней для излучения б) Контроль тока через кулоновскую блокаду в) Туннелирование через двойной барьер г) транспорт носителей заряда с высокой подвижностью. | 1; 2; 3. б; в; а. |
|  |  | 12. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы изготовления квантовой точки методом самосборки. - Очистка подложки. - Термический отжиг для формирования точек. - Напыление материала-прекурсора. - Покрытие защитным слоем. | 1; 3; 2; 4. |
|  |  | 13. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите метод выращивания гетероструктур с его особенностью. Метод; Особенность. 1. Молекулярно-лучевая эпитаксия (MBE) 2. Метод газофазной эпитаксии (MOCVD) 3. Атомно-слоевое осаждение; а) Использование металлоорганических прекурсоров б) Высокий вакуум и контроль на уровне монослоёв в) Низкая стоимость, но меньшая точность г) возможность получения только оптических гетероструктур. | 1; 2; 3. б; а; г. |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите параметр гетероструктуры с его определением. Метод; Особенность. 1. Ширина запрещённой зоны 2. Сверхрешётка 3. Легирование; а) Периодическая структура из чередующихся слоёв б) Энергетическая разница между валентной зоной и зоной проводимости в) Введение примесей для изменения проводимости г) структура из слоёв. | 1; 2; 3. б; а; в. |
|  |  | 15. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите термин с определением. Метод; Особенность. 1. Псевдоморфный рост 2. Экситон 3. электронное сродство; а) Связанное состояние электрона и дырки б) энергия, которую необходимо сообщить электрону для выхода его из материала в вакуум в) Рост без дислокаций благодаря подгонке параметров решётки г) энергия, выделяющаяся или поглощающаяся в процессе присоединения электрона к атому. | 1; 2; 3. в; а; г. |
|  |  | 16. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите в правильной последовательности этапы создания гетероструктуры методом молекулярно-лучевой эпитаксии. а) Контроль качества с помощью дифракции б) Послойное осаждение в) Подготовка подложки в вакууме г) калибров источников материалов | г; в; б; а. |
|  |  | 17. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите полупроводники в порядке увеличения ширины запрещенной зоны. а) GaAs б) GaN в) Si г) Ge | г; в; а; б. |
|  |  | 18. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите полупроводники в порядке увеличения подвижности носителей заряда. а) Si б) GaAs в) InSb г) Ge | а; г; б; в. |
|  |  | 19. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите свойство с типом структуры. Метод; Особенность. 1. Высокая подвижность носителей заряда 2. Размерно-зависимая фотолюминесценция 3. Одномерный транспорт электронов; а) Квантовая проволока б) Двумерный электронный газ в) Квантовая точка г) многобарьерная гетероструктура. | 1; 2; 3. б; в; а. |