Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.ДВ.02.01 Физика сегнетоэлектриков и сегнетоэластиков

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-3: Способен разрабатывать и применять новые материалы, исследовать их структуру и свойства | 1. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Диэлектрическая восприимчивость диэлектриков, состоящих из полярных молекул: а) не зависит от температуры; б) уменьшается с ростом температуры; в) увеличивается с ростом температуры. | б |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. На графике изображены петли диэлектрического гистерезиса для сегнетоэлектриков. Найдите соответствие: Вид сегнетоэлектрика; Петля гистерезиса. 1); а) Многоосный сегнетоэлектрик. 2); б) Одноосный сегнетоэлектрик. в) Двухосный сегнетоэлектрик. | 1; 2. б; а. |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие. В тетрагональных кристаллах направление вектора спонтанной поляризации в доменах совпадает с направлением оси 4-го порядка, в ромбоэдрических — с направлением диагонали исходного куба. По ориентации на границах с соседями домены в тетрагональных кристаллитах можно подразделить на 180-градусные, 90-градусные и их комбинации. Найдите соответствие: Комбинация; Домены. 1 - 180-градусные домены;; а). 2 - комбинации 90- и 180-градусных доменов;; б). в). | 1; 2. б; в. |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите соответствие. На графике изображены температурные зависимости спонтанной намагниченности Мсп, поляризации Рсп и деформации ξсп — ниже точки Кюри; обратных значений магнитной проницаемости µ, диэлектрической проницаемости ε и упругой податливости s — выше точки Кюри, и петли гистерезиса М(Н), Р(Е) и ξ(σ). Найдите соответствие. Материал; Температурные зависимости. 1 – Сегнетоэлектрик; а). 2 – Ферромагнетик;; б). в). | 1; 2. в; б. |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите соответствие. На графике изображены зависимости ɛ от температуры для диэлектриков. Установите соответствие номера участка на графике и типа поляризации. Номер участка; Тип поляризация. 1; а) спонтанная поляризация;. 2; б) дипольно-релаксационная поляризация;. 3; в) ионная и ионно-релаксационная поляризация;. г) электронная поляризация.. | 1; 2; 3. г; б; в. |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. На графике изображены зависимости физических параметров для сегнетоэлектрика испытывающего структурный фазовый переход второго рода. Найдите соответствие с этими физическими параметрами Параметр; График. 1 – F(P); а). 2 – ɛ-1(T); б). в). | 1; 2. б; в. |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите соответствие. На графике изображены зависимости физических параметров для сегнетоэлектрика испытывающего структурный фазовый переход первого рода. Найдите соответствие с этими физическими параметрами Параметр; График. 1 – F(P); а). 2 - ɛ-1(Т); б). в). | 1; 2. в; а. |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите соответствие. На графике изображены зависимости формы кривых свободной энергии в параэлектрической фазе и сегнетоэлектрической фазах. Найдите соответствие Фаза; График. 1 – сегнетоэлектрическая фаза для фазового перехода II рода; а). 2 – сегнетоэлектрическая фаза для фазового перехода I рода; б). в). | 1; 2. б; в. |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите соответствие. На графике изображены элементарные ячейки сегнетоэлектрических фаз титаната бария BaTiO3. Установите соответствие. Фаза; Ячейка. 1 – ромбоэдрическая; а). 2 – ромбическая; б). в). | 1; 2; 3. б; в; а. |
|  |  | 10. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. К основным свойствам сегнетоэлектрика относятся: а) способность сильно поляризоваться во внешних полях; б) наличие диэлектрического гистерезиса; в) наличие температуры Кюри; г) нелинейная зависимость поляризации от внешнего поля. | а; б; в; г |
|  |  | 11. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Как называется величина, показывающая во сколько раз напряжённость электрического поля в вакууме больше, чем в веществе? а) относительная диэлектрическая восприимчивость; б) электрическая постоянная; в) относительная диэлектрическая проницаемость; г) электрическое сопротивление; д) абсолютная диэлектрическая проницаемость. | в |
|  |  | 12. Прочитайте текст и установите соответствие. На графике изображены схематические кривые, иллюстрирующие характер температурной зависимости спонтанной поляризации при фазовых переходах. Установите соответствие. Фазовый переход; График. 1); а) фазовый переход II рода. 2); б) фазовый переход I рода. в) нет фазового перехода. | 1; 2. б; а. |
|  |  | 13. Прочитайте текст и установите соответствие. На графике изображены схематические кривые, иллюстрирующие характер поведения петель диэлектрического гистерезиса для разных материалов. Установите соответствие. Материал; График. 1 – антисегнетоэлектрик;; а). 2 – релаксор;; б). 3 – сегнетоэлектрик;; в). г). | 1; 2; 3. в; г; б. |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите соответствие. Сравните временные характеристики возникновения упругой поляризации, вызванной внешним электрическим полем. Найдите соответствие Время; Вид поляризации. 1 – 10-17÷10-12 с.; а) Дипольная упругая поляризация. 2 - 10-15÷10-14 с.; б) Ионная упругая поляризация. 3 - 10-16÷10-12 с.; в) Электронная упругая поляризация. г) Дипольная неупругая поляризация. | 1; 2; 3. в; б; а. |
|  |  | 15. Прочитайте текст и установите соответствие. Найдите соответствие основной кривой поляризации с доменной структурой сегнетоэлектрика. Участок; Доменная структура. 1; а). 2; б). в). | 1; 2. б; а. |
|  |  | 16. Прочитайте текст и установите соответствие. Найдите соответствие ориентации вектора поляризации структурных единиц. Материал; Ориентация вектора поляризации. 1.; а) сегнетиэлектрик. 2.; б)антисегнетоэлектрик. 3.; в)сегнетоэлектрик. г) антисегнетиэлектрик. | 1; 2; 3. в; б; а. |
|  |  | 17. Прочитайте текст и установите соответствие. При сегнетоэластическом переходе кристалл без разрыва своей сплошности теряет ориентационную однородность и разбивается на сегнетоэластические домены, каждый из которых принадлежит к одному из нескольких (двух, трёх - в зависимости от изменения симметрии) состояний, отличающихся ориентацией кристаллической решётки. Найдите соответствие Участок; Ориентация. 1; а) Зависимость деформации х от напряжения X вблизи Тк;. 2; б) Зависимость деформации х от напряжения X при Т < Тк;. 3; в) Зависимость деформации х от напряжения X при Т > Тк.. г) Зависимость деформации х от напряжения X при Т =0. | 1; 2; 3. в; а; б. |
|  |  | 18. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Петля гистерезиса для сегнетоэлектриков имеет вид а); б); в). | в |
|  |  | 19. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. К сегнетоэлектрикам относятся а) стекло и оргстекло, текстолит; б) фарфор, керамика; в) титанат бария, сегнетовая соль. | в |
|  |  | 20. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. На рисунке приведена зависимость модуля вектора электрического смещения в диэлектрике от напряжённости внешнего электрического поля. Какой это диэлектрик? а) Неполярный диэлектрик; б) Полярный диэлектрик; в) Диэлектрик в кристаллическом состоянии при любой температуре; г) Сегнетоэлектрик. | г |