Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.03 Физика твердого тел

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-2: Способен применять физические закономерности взаимодействия излучения с веществом в современных технологиях | 1. Прочитайте текст и установите последовательность. Упорядочить по мере повышения категории симметрии: 1) кубическая сингония 2) моноклинная сингония 3) гексагональная сингония | 2; 3; 1. |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие числа векторов элементарных трансляций и типа кристаллической структуры: Тип кристаллической структуры; Число векторов. 1)одномерная; а) один. 2)двумерная; б) два. 3)трехмерная; в) три. г) четыре. д) пять. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие элементов симметрии и матриц: Матрица направляющихся косинусов; Элемент симметрии. 1); а) плоскость симметрии. 2); б) центр инверсии. 3); в) ось второго порядка. г) трансляция. | 1; 2; 3. б; в; а. |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность решеток Бравэ по возрастанию числа элементов симметрии: 1) кубическая 2) моноклинная 3) тетрагональная 4) ромбическая | 2; 4; 3; 1. |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите величины атомного фактора рассеяния от числа электронов по возрастанию: 1) 7 2) 5 3) 12 4) 8 | 2; 1; 4; 3. |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите типы связей по возрастанию величины взаимодействия ионов: 1) ковалентная 2) ионная 3) металлическая 4) Ван-дер-Ваальса | 4; 3; 2; 1. |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность объемов элементарных ячеек обратной решетки по возрастанию к прямой. 1) ОЦК 2) ГЦК 3) простая кубическая | 3; 1; 2. |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите по мере повышения категории симметрии: 1) кубическая сингония 2) моноклинная сингония 3) гексагональная сингония | 2; 3; 1. |
|  |  | 9. Прочитайте текст и впишите слово. Если деформация пропорциональна механическому напряжению, то тело называют __________. | упругим |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие приведенных обозначений группам симметрии: Обозначение группы; Группа симметрии. 1); а) пространственным. 2); б) предельным. 3); в) ориентационным. г) точечным. | 1; 2; 3. г; а; б. |
|  |  | 11. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие различных моделей и типов колебаний: Модель; Типы колебаний. 1) классическая модель; а) все фононы. 2) модель Эйнштейна; б) акустические фононы. 3) модель Дебая; в) оптические фононы. г) тепловые фононы. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 12. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите функции, начиная с самой низкой температуры на рисунке: 1) 1 2) 2 3) 3 | 3; 1; 2. |
|  |  | 13. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность материалов по возрастанию упругих свойств: 1) вода 2) каучук 3) алмаз 4) стекло | 1; 2; 4; 3. |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие символов определения кристаллографических элементов: Обозначение; Кристаллографический элемент. 1) [111]; а) узел кристаллической решетки. 2) [[111]]; б) кристалллографическое направление. 3) (121); в) межплоскостное расстояние. г) кристалллографические плоскости. | 1; 2; 3. б; а; г. |
|  |  | 15. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие атомарных кристаллов и типов связей в них: Атомные кристаллы; Химическая связь. 1) атомы III, IV, V групп; а) водородная. 2) атомы с почти заполненными оболочками; б) ковалентная. 3) атомы VIII группы; в) ионная. г) Ван-дер-Ваальсова. | 1; 2; 3. б; в; г. |
|  |  | 16. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между мерностями кристаллов и формулами для определения частоты Дебая: Мерность кристаллов; Формула. 1) одномерного кристалла; а). 2) двумерного кристалла; б). 3) трехмерного кристалла; в). г) 1. | 1; 2; 3. в; б; а. |
|  |  | 17. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие типов эффектов и воздействий: Эффект; Воздействие. 1) пироэффект; а) электрическое поле. 2) прямой пьезоэффект; б) давление. 3) обратный пьезоэффект; в) температура. г) магнитное поле. | 1; 2; 3. в; б; а. |
|  |  | 18. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите последовательность значений межплоскостных расстояний по возрастанию: 1) (111) 2) (100) 3) (110) 4) (121) | 4; 1; 3; 2. |
|  |  | 19. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие материалов при комнатных температурах формулам изменения теплоемкости от температуры: Материал; Формула измерения теплоекмкости. 1) алмаз; а) Т. 2) алюминий; б) Т2. 3) натрий; в) Т3. г) 3NAkB. д). | 1; 2; 3. в; д; г. |
|  |  | 20. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие типов материалов и электропроводности Тип материала; Значение электропроводности. 1) диэлектрики; а) 10. 2) металлы; б) 10. 3) полупроводники; в) 10. г) 10. д) 106. | 1; 2; 3. а; г; д. |
| 2 | ПК-3: Способен разрабатывать и применять новые материалы, исследовать их структуру и свойства | 21. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие типов веществ и типовых упругих волн: Тип вещества; Упругие волны. 1) жидкость; а) сдвиговые. 2) твердое тело; б) сдвиговые и продольные. г) продольные. | 1; 2. г; б. |
|  |  | 22. Прочитайте текст и впишите слово. Колебания решетки исследуются методом __________. | нейтронографии |
|  |  | 23. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность фазовых превращений при образовании кристалла из отдельных атомов: 1) расплав 2) кристалл 3) газ 4) жидкость | 3; 4; 1; 2. |
|  |  | 24. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. В законе Брэгга-Вульфа целому числу длин волн равно… 1) dhkl 2) 2dhkl 3) 2dhklsinθ 4) 2sinθ | 3 |
|  |  | 25. Прочитайте текст и впишите слово. Неупругое столкновение быстрых электронов с электронами внутренних оболочек атомов дает __________ излучение. | характеристическое |
|  |  | 26. Прочитайте текст и впишите слово. Рассеивающая способность базиса структуры называется __________ фактором рассеяния | структурным |
|  |  | 27. Прочитайте текст и впишите слово. Метод структурного анализа, в котором используются монохроматическое излучение и разориентированные кристаллиты, называют методом__________. | порошка |
|  |  | 28. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность величин скоростей упругих волн в порядке убывания: 1) алмаз 2) вода 3) алюминий 4) смола | 1; 3; 4; 2. |
|  |  | 29. Прочитайте текст и впишите слово. Туннелирование сверхпроводящей пары из одного сверхпроводника в другой, разделенных тонкой прослойкой диэлектрического материала, называется эффектом __________. | Джозефсона |
|  |  | 30. Прочитайте текст и впишите слово. Наибольшее напряжение, при котором еще не наблюдается пластическая деформация, называется пределом __________. | упругости |
|  |  | 31. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность величины интенсивности рефлекса на ренгенограмме без учета структурного и атомного фактора по убыванию: 1) (100); 2) (110); 3) (330); 4) (770) | 1; 2; 3; 4. |
|  |  | 32. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие рассеивающей способности элементов структуры и факторов: Фактор; Структура. 1) структурный; а) ячейки;. 2) атомный; б) атома;. в) электрона;. г) атомных плоскостей. | 1; 2. а; б. |
|  |  | 33. Прочитайте текст и впишите слово. Отсутствие на рентгенограмме разрешенных рефлексов (I=0) называется законом __________. | погасания |
|  |  | 34. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие точечной группы и их сингонии: Точечная группа; Сингония. 1) 23; а) кубическая. 2) 32; б) тетрагональная. 3) mmm; в) гексагональная. 4) 1; г) тригональная. д) ромбическая. е) моноклинная. | 1; 2; 3; 4. а; г; д; ж. |
|  |  | 35. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие типов дефектов и их размерности: Тип дефекта; Размерность. 1) точечные; а) 5. 2) дислокации; б) 4. 3) малоугловые границы кристаллических блоков; в) 3. 4) макроскопические дефекты строения кристаллов; г) 2. д) 1. е) 0. | 1; 2; 3; 4. е; д; г; в. |
|  |  | 36. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Наиболее точным методом для определения структуры является: 1) рентгенография 2) нейронография 3) электронография 4) СВЧ | 2 |
|  |  | 37. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите в порядке увеличения температуры Дебая: 1) поваренная соль 2) литий 3) алмаз 4) свинец | 4; 1; 2; 3. |
|  |  | 38. Прочитайте текст и впишите слово. Разность волновых векторов падающей на кристалл волны и дифракгированной на решетке называется вектором __________. | рассеяния |
|  |  | 39. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность величин модулей упругости кристаллов по возрастанию: 1) Алмаз; 2) Fe; 3) NaCl; 4) Хе. | 4; 3; 2; 1. |
|  |  | 40. Прочитайте текст и впишите слово. Значительные концентрации вакансий могут приводить к образованию центров __________. | окраски |